Bakit  SL 9  -

dvousložkový, polyuretanový

uzavírací lak na parkety

- stupně lesku extramat / polomat

- pro silně až velmi silně namáhané parketové a dřevěné podlahy

- extrémně odolný proti oděru

- vhodný i pro nátěry dřevěných schodišť

- odolný proti účinkům světla

- vysoce odolný proti chemikáliím

- splňuje požadavky normy DIN 18 032 díl 2

Vlastnosti a použití

Bakit SL 9 je polyuretanový, dvousložkový, uzavírací lak na bázi vody určený pro parketové a dřevěné podlahy v interiéru. Je extrémně odolný proti oděru, vykazuje velmi dobrou odolnost proti domácím chemikáliím.  Bakit SL 9 je zvláště vhodný pro silně a velmi silně namáhané prostory - například muzea, koncertní sály, nákupní pasáže a bistra.

Bakit SL 9 se dodává v provedení extramat, polomat. Díky extra matnému vzhledu působí podlaha jako by byla naolejovaná, avšak nabízí všechny výhody lakované parketové plochy.

Technické údaje

| Stupeň lesku | extramat, polomat* |
| --- | --- |
| Báze | dvousložková polyuretanová disperze |
| Teplota zpracování | +15ºC až +25ºC |
| Doba schnutí* | Nanášení válečkem cca. 2 - 4 hod., avšak nikoliv déle než 12 hod., jinak nutno povrch přebrousit |
|  | Úplná odolnost pro oděru po cca. 5 dnech |
|  | u extramat a polomat |
|  | Úplná odolnost pro oděru po cca. 10 dnech u lesk |
| Označení podle GefStoffV | nepodléhá označovací povinnosti |
| GISCODE | W3 / DD+ |
| Označení VOC | Kiesel Bakit SL 9 + tužidlo: 2004/42/2 A(j) 140; 140g/l <88g/l extramat 2004/42/2 A(j) 140; 140g/l <85g/l polomat 2004/42/2 A(j) 140; 140g/l <93g/l lesk |
| Skladování | +5ºC až +25ºC v neotevřených obalech skladovatelnost 9 měsíců od data výroby neskladovat při teplotách pod +5ºC a neskladovat po delší dobu při teplotách převyšujících 30ºC |

*doba schnutí je vztažena na 20(C a 50% relativní vzdušné vlhkost. Vyšší teploty a nižší vlhkost vzduchu tyto hodnoty odpovídajícím způsobem zkracují, nižší teploty a vyšší vlhkost vzduchu je prodlužují.

Příprava podkladu

Podlahu je třeba zbrousit až na hrubé dřevo. Podlaha musí být čistá a bez zbytků olejů, vosků a jiných materiálů, snižujících přilnavost. Poslední broušení by mělo být provedeno zrnitostí nejméně 100-120. Při velmi vysokých požadavcích na odolnost povrchu podlahy se doporučuje provést ještě jedno přebroušení zrnitostí 100 nebo 120 pomocí jednokotoučové brusky. Povrch důkladně očistěte od nabroušeného prachu a všech dalších nečistot. Pro snížení tendence ke slepování bočních styků parket se doporučuje opatřit podlahu základovým nátěrem Bakit GL. Toto platí zejména u pestrých dřevin, vysokých lamel, fošnových podlah a parket na podlahovém topení - tyto podlahy se musí opatřit základovým nátěrem. Pro dosažení intenzivního zvýraznění barevnosti dřeva doporučujeme provést základový nátěr výrobkem Bakit GA.

Zpracování

Obsah balení nechte ohřát na teplotu zpracování a pečlivě protřepejte. Do laku přidejte 5% tužidla Bakit SL 9 (0,225 litru na 4,5 litru laku).

Důležité upozornění:

Směs důkladně protřepávejte po dobu nejméně ½ minuty. Před zahájením nanášení laku na podlahu pak ještě vyčkejte asi 5 minut. Docílíte tím optimálního rozlévání laku po povrchu. Pokud namícháváte částečné množství, dbejte na přesné dodržené poměru míchání tužidla a laku 120. Nepřesný poměr míchání má za následek rozdíly ve stupni lesku v ploše podlahy.

Namíchaný lak zpracujte během 2 hodin. Nenamíchávejte více laku, než kolik potřebujete na zpracovávanou plochu. Po namíchání již nádobu neuzavírejte. Obsah pak přelijte do jiné vhodné nádoby. Lak naneste v rovnoměrné vrstvě a nechte zaschnout. Pokaždé natřete nejprve malou plochu jako zkušební vzorek. Lak nanášejte válečkem Kiesel na vodní laky. Měly by se provést celkem tři vrstvy laku (1x základní lak a 2x krycí lak).

Minimální množství laku na jednu vrstvu je 125 g/m2. Pro velmi namáhané prostory by se měly provést tři místo dvou krycích vrstev laku (1+3). Před provedením poslední vrstvy laku je třeba plochu podlahy znovu přebrousit brusnou mřížkou zrnitosti 120.  Zabraňte přímému slunečnímu záření na natřenou plochu.

Celková spotřeba (základový nátěr + krycí vrstvy): nejméně 360g/m2

Důležité upozornění

Prosíme dodržujte rovněž pokyny uvedené v technických listech č. 1, 4 a 5.

Po namíchání obsahuje výrobek isokyanáty. Osoby s astmatem nebo chronickými potížemi dýchacích cest a nesnášenlivostí by tento výrobek neměly používat

Spotřeba

Nejméně 125 g/m2 na jednu vrstvu laku.

Nářadí

Váleček Kiesel na vodní laky.

Čištění

Nářadí očistěte ihned po použití vodou.

Balení					číslo výrobku

3 x 4,725l plastové kanystry vč. tužidla		51006 extramat

3 x 4,725l plastové kanystry vč. tužidla		51023 polomat

Fakturováno po balení.

Člověk a životní prostředí

Skladujte na místech, kam nemají přístup děti. Prosíme, dodržujte běžná bezpečnostní opatření, která platí pro zacházení s chemikáliemi.

Ostatní informace viz bezpečnostní list výrobku.

Upozornění

Uvedené údaje, zvláště návrhy na zpracování a použití našich výrobků jsou založeny na našich znalostech a zkušenostech. Z důvodu různorodosti materiálů a pracovních podmínek doporučujeme v každém případě provést dostatek zkušebních vzorků pro ověření vhodnosti našich výrobků pro zamýšlený pracovní postup a účely.

Vydáním tohoto technického listu ztrácejí všechna předchozí vydání svojí platnost.

Dbejte na dodržování pokynů uvedených v technickém listu výrobku www.kiesel.cz a v bezpečnostních listech na internetových stránkách www.kiesel.com/sidacz/.

Stav

22.01.2015