Bakit FK 1  - roztok tmelu pro spárování parket

na bázi vody

- rychle schne

- dobře brousitelný

- dobře vyplňuje spáry

- nezatěžuje okolí zápachem

- nepodléhá označovací povinnosti

- nepředstavuje nebezpečí vznícení

- snadno zpracovatelný

Vlastnosti a použití

Bakit FK 1 je roztok spárovacího tmelu na bázi vody pro spárování parketových a prkenných podlah v interiéru.

Neobsahuje rozpouštědla (NMP).

Bakit FK 1 se smíchá s nabroušeným prachem na konzistenci pro nanášení stěrkou, kterou se vyplní spáry do šířky 2 mm nebo menší kazy ve dřevě. Bakit FK 1 lze použít pod všechny druhy uzavíracích laků na parkety Bakit a oleje řady Bakit.

Technické údaje

| Báze | polymer -akrylát |
| --- | --- |
| Teplota zpracování | +15ºC až +25ºC |
| Doba schnutí* | asi 30 až 60 minut |
| Označení podle GefStoffV | nepodléhá označovací povinnosti |
| GISCODE | W1+ |
| Skladování | skladovatelnost při +10ºC až +25ºC v neotevřených originálních obalech 1 rok od data výroby, chránit před mrazem, neskladovat při teplotě pod +5ºC |

*doba schnutí je vztažena na 20(C a 50% relativní vzdušné vlhkost. Vyšší teploty a nižší vlhkost vzduchu tyto hodnoty odpovídajícím způsobem zkracují, nižší teploty a vyšší vlhkost vzduchu je prodlužují.

## Příprava podkladu

Podlahu je třeba zbrousit až na hrubé dřevo (zrnitost alespoň 60).

Podlaha musí být čistá, zbavená prachu a bez zbytků olejů, vosků nebo jiných nečistot.

Zpracování

Obsah balení nechte ohřát na pokojovou teplotu a pečlivě protřepejte.  Bakit FK 1 namíchejte s čistým, jemným nabroušeným dřevěným prachem (zrnitost 100 - 120) příslušné dřeviny na stěrkovatelnou hmotu. U citlivých dřevin namíchejte dřevěný tmel ve zvláštní nádobě. Celou podlahu přestěrkujte pomocí ploché stěrky Kiesel. Čím je použitý nabroušený prach jemnější, tím snadněji se namíchaná hmota nanáší a snadněji proniká i do menších spár. Větší spáry nechte přes noc zaschnout;  případně znovu přestěrkujte. Zbytky tmelu z povrchu podlahy zcela stáhněte. Doba schnutí asi 30 - 60 minut, závisí na podmínkách na stavbě, velikosti spár, teplotě a vlhkosti vzduchu.

Po zaschnutí se pak podlaha obvyklým způsobem přebrousí válcovou bruskou (zrnitost 100 až 120) nebo jednokotoučovou bruskou s kotoučem zrnitosti 120 až 150.

Důležité upozornění

Není vhodný pro exotickou dřevinu padouk.

Nepoužívat pod Bakit HO.

Spotřeba

50 – 120 g/m2 podle četnosti a velikosti spár.

Nářadí

Plochá stěrka Kiesel Flächenspachtel.

Čištění

Nářadí očistěte ihned po použití vodou.

Balení	číslo výrobku

Krabice 3 x 5 litrů plastové kanystry	51160

Člověk a životní prostředí

Bakit FK 1 není zdraví škodlivý ani nepoškozuje životní prostředí. Prosíme, dodržujte běžná bezpečnostní opatření, která platí pro zacházení s chemikáliemi.

Upozornění

Uvedené údaje, zvláště návrhy na zpracování a použití našich výrobků jsou založeny na našich znalostech a zkušenostech. Z důvodu různorodosti materiálů a pracovních podmínek doporučujeme v každém případě provést dostatek zkušebních vzorků pro ověření vhodnosti našich výrobků pro zamýšlený pracovní postup a účely.

Vydáním tohoto technického listu ztrácejí všechna předchozí vydání svojí platnost.

Dbejte na dodržování pokynů uvedených v technickém listu výrobku www.kiesel.cz a v bezpečnostních listech na internetových stránkách www.kiesel.com/sidacz/.

Stav

24.07.2012 lo